Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w kompletach , w sztukach) | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa katalogowa. Numer katalogowy który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokochłonna serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o chłonności minimum 120% i gramaturze minimum 220g/m2, wymiary 150x200cm+/-5%. Kolor zielony, niebieski. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wysokochłonna serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o chłonności minimum 120% i gramaturze minimum 220g/m2, wymiary 100x150cm+/-5%. Kolor zielony, niebieski. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta chirurgiczna do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 5cm3/cm2*s, gramatura maksimum 150g/m2, zawartość bawełny minimum 65%. Kolor zielony, niebieski. Serweta ma zachować właściwości barierowe przez 100cykli użyć; wymiary 150x240cm+/-5% | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta chirurgiczna do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 5cm3/cm2*s, gramatura maksimum 150g/m2, zawartość bawełny minimum 65%. Kolor zielony, niebieski. Serweta ma zachować właściwości barierowe przez 100cykli użyć; wymiary 150x90 cm +/-5% | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem antystatycznego włókna węglowego o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2*s, gramatura maksimum 150g/m2. Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Ubrania operacyjne zielone: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, w pasie z tyłu gumka, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: M – 50 sztuk, L – 50 sztuk, XL – 75 sztuk, XXL – 100 sztuk | Rozmiary: M – 50 sztuk, L – 50 sztuk, XL – 75 sztuk, XXL – 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sukienki chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem antystatycznego włókna węglowego o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2*s, gramatura maksimum 150g/m2. Sukienka ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Sukienka operacyjna zielona – krótki rękaw Rozmiary: M- 35 sztuk, L – 50 sztuk, XL – 50 sztuk | Rozmiary: M- 35 sztuk, L – 50 sztuk, XL – 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem antystatycznego włókna węglowego o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2*s, gramatura maksimum 150g/m2. Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Ubrania operacyjne granatowe/niebieskie: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie w pasie z tyłu z gumką, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: BLUZA: S – 1 szt, M – 17 szt, L – 23 szt, XL – 12 szt, XXL – 1 szt Spodnie: S – 1 szt, M – 17 szt, L – 22 szt, XL – 13 szt, XXL – 1 szt | BLUZA: S – 1 szt, M – 17 szt, L – 23 szt, XL – 12 szt, XXL – 1 szt Spodnie: S – 1 szt, M – 17 szt, L – 22 szt, XL – 13 szt, XXL – 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku z gwarancją barierowości przez minimum 100 cykli prania wykonany na bazie dwóch tkanin poliestrowych z dodatkiem nitki węglowej. Maksymalna gramatura tkanin użytych do produkcji fartucha 100g/m2 +/-5%. Pole krytyczne fartucha wykonane z tkaniny o odporności na przesiąkanie cieczy minimum 90 cm wysokości słupa wody, pole niekrytyczne wykonane z tkaniny o niższym stopniu nieprzemakalności i wyższym stopniu przepuszczalności powietrza – minimum 1,3cm3/cm2*s. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku z gwarancją barierowości przez minimum 100 cykli prania wykonany na bazie dwóch tkanin z dodatkiem nitki węglowej. Pole krytyczne fartucha wykonane z tkaniny poliestrowej o odporności na przesiąkanie cieczy minimum 100 cm wysokości słupa wody oraz gramaturze maksymalnej 100g/m2, pole niekrytyczne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie rdzeniem jest przędza poliestrowa, a osłoną przędza bawełniana. Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 5cm3/cm2*s, o minimalnej zawartości bawełny 65% oraz gramaturze maksymalnej 150g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony | 100 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagane dokumenty dla wszystkich pozycji:

1. deklaracja zgodności CE

2. wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

3. karty techniczne tkanin wystawione przez producenta tkanin

4. instrukcja używania

5. folder handlowy

Wymagane dokumenty dla poszczególnych pozycji:

Pozycje 1 i 2 – serwety wysokochłonne :

2.	Wyniki badań tkaniny w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych wykonane przez niezależną jednostkę badawczą na zgodność z normą PN - EN 13795

Pozycje 3 i 4 – serwety nieprzemakalne:

1. Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.

2. Wynik badania poziomu przepuszczalności powietrza tkaniny wykonany przez niezależną jednostkę badawczą.

3. Wynik badania potwierdzający konstrukcję rdzeniowo- osłonową tkaniny bawełniano-poliestrowej wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą.

4. Dokument potwierdzający gwarancję barierowości przez 100 cykli prania.

Pozycje 5, 6 i 7 – ubrania i sukienki:

1. Wynik badania potwierdzający konstrukcję rdzeniowo- osłonową tkaniny bawełniano-poliestrowej wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą.

2. Wynik badania poziomu przepuszczalności powietrza tkaniny wykonany przez niezależną jednostkę badawczą.

3. Wyniki badań tkaniny wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.

4. Wynik badania poziomu pylenia tkaniny oraz czystości pod względem cząstek stałych zgodnie z normą PN-EN 13795 po 100 cyklach użyć wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą.

Pozycje 8 i 9 – fartuchy operacyjne:

1. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.

2. Wyniki badań poziomu przepuszczalności powietrza tkanin zastosowanych w polach niekrytycznych wykonane przez niezależną jednostkę badawczą.

3. Dokument potwierdzający gwarancję barierowości przez 100 cykli prania.

4. Wynik badania potwierdzający konstrukcję rdzeniowo- osłonową tkaniny bawełniano-poliestrowej wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą